PHỤ LỤC

CÔNG TÁC BÊ TÔNG

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU

I- THUYẾT MINH CHUNG

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350 và 400 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:

| Cường độ mẫu trụ, daN/cm2 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |

- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.

- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ bơm).

- Độ sụt bê tông được lựa chọn theo yêu cầu công nghệ thi công cụ thể:

+ Độ sụt 2-4 cm:

Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.

+ Độ sụt 6-8 cm:

- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên 45 phút và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.

- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.

- Khi trộn thủ công tại chỗ, vận chuyển gần, đầm bằng máy hoặc thủ công.

+ Độ sụt 14-17 cm:

- Khi vận chuyển bê tông tới vị trí đổ bằng xe bơm.

- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên 45 phút và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.

- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng bắt buộc. Tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng được giới hạn như sau:

+ Phụ gia dẻo hoá: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng trong bảng định mức.

+ Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng trong bảng định mức.

- Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II.

II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU

1. BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG

1.1. Xi măng PC 30

1.1.1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C211 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 230 0,514 0,902 195 | 296 0,488 0,888 195 | 361 0,464 0,874 195 | 434 0,426 0,860 198 | 470 0,427 0,860 186 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.1.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C212 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 218 0,516 0,905 185 | 281 0,493 0,891 185 | 342 0,469 0,878 185 | 405 0,444 0,865 185 | 439 0,444 0,865 174 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.1.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C213 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước | kg m3 m3 lít | 207 0,516 0,906 175 | 266 0,496 0,891 175 | 323 0,471 0,882 175 | 384 0,452 0,864 175 | 455 0,414 0,851 180 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.1.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C214 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước | kg m3 m3 lít | 195 0,516 0,909 165 | 250 0,499 0,895 165 | 305 0,477 0,884 165 | 362 0,457 0,870 165 | 422 0,431 0,858 165 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C221 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 242 0,496 0,894 205 | 311 0,471 0,876 205 | 383 0,439 0,866 205 | 462 0,398 0,849 210 | 488 0,410 0,854 193 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C222 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 230 0,494 0,903 195 | 296 0,475 0,881 195 | 361 0,450 0,866 195 | 434 0,415 0,858 195 | 458 0,424 0,861 181 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.2.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C223 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 218 0,501 0,896 185 | 281 0,478 0,882 185 | 342 0,455 0,867 185 | 405 0,427 0,858 185 | 427 0,441 0,861 169 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.2.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C224 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước | kg m3 m3 lít | 207 0,502 0,898 175 | 266 0,482 0,884 175 | 323 0,458 0,874 175 | 384 0,440 0,858 175 | 455 0,401 0,844 180 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.3.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C231 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 311 0,516 0,828 205 Phụ gia dẻo hoá | 379 0,485 0,819 205 Phụ gia dẻo hoá | 463 0,439 0,803 211 Phụ gia dẻo hoá | 508 0,431 0,802 201 Phụ gia siêu dẻo |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.3.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C232 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 297 0,521 0,832 195 Phụ gia dẻo hoá | 363 0,494 0,820 195 Phụ gia dẻo hoá | 436 0,456 0,808 198 Phụ gia dẻo hoá | 480 0,448 0,805 190 Phụ gia siêu dẻo |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.3.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C233 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 284 0,523 0,831 186 Phụ gia dẻo hoá | 345 0,502 0,817 186 Phụ gia dẻo hoá | 410 0,468 0,812 186 Phụ gia dẻo hoá | 455 0,458 0,806 180 Phụ gia siêu dẻo |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.3.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 |
| C234 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 270 0,527 0,833 177 Phụ gia dẻo hoá | 329 0,503 0,822 177 Phụ gia dẻo hoá | 390 0,477 0,812 177 Phụ gia dẻo hoá | 455 0,446 0,800 181 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.2. Xi măng PC 40

1.2.1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C311 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 246 0,508 0,899 195 | 296 0,489 0,888 195 | 344 0,470 0,877 195 | 394 0,447 0,870 195 | 455 0,414 0,857 200 | 470 0,427 0,860 186 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.1.2. Định mức vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C312 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 233 0,510 0,903 185 | 281 0,493 0,891 185 | 327 0,475 0,881 185 | 374 0,457 0,872 185 | 425 0,432 0,860 187 | 439 0,444 0,865 174 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.1.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C313 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước | kg m3 m3 lít | 221 0,511 0,902 175 | 266 0,496 0,891 175 | 309 0,479 0,882 175 | 354 0,464 0,870 175 | 398 0,358 0,864 175 | 455 0,414 0,851 180 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.1.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C314 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước | kg m3 m3 lít | 208 0,513 0,905 165 | 250 0,499 0,895 165 | 292 0,486 0,883 165 | 333 0,468 0,877 165 | 375 0,450 0,867 165 | 422 0,431 0,858 167 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C321 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 257 0,491 0,889 205 | 311 0,471 0,876 205 | 363 0,449 0,868 205 | 416 0,422 0,860 205 | 484 0,383 0,846 213 | 488 0,410 0,854 193 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C322 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 246 0,495 0,891 195 | 296 0,475 0,881 195 | 344 0,456 0,872 195 | 394 0,436 0,862 195 | 455 0,400 0,851 200 | 458 0,424 0,861 181 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.2.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C323 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 233 0,496 0,891 185 | 281 0,477 0,882 185 | 327 0,461 0,870 185 | 374 0,442 0,862 185 | 425 0,418 0,851 187 | 427 0,441 0,861 169 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.2.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C324 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước | kg m3 m3 lít | 221 0,498 0,895 175 | 266 0,482 0,884 175 | 309 0,467 0,873 175 | 354 0,450 0,864 175 | 398 0,430 0,857 175 | 455 0,401 0,844 180 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.3.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C331 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 259 0,538 0,839 205 Phụ gia dẻo hoá | 311 0,516 0,828 205 Phụ gia dẻo hoá | 362 0,493 0,822 205 Phụ gia dẻo hoá | 416 0,466 0,813 206 Phụ gia dẻo hoá | 443 0,470 0,813 195 Phụ gia siêudẻo | 508 0,431 0,802 201 Phụ gia siêu dẻo |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.3.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C332 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 247 0,542 0,841 195 Phụ gia dẻo hoá | 297 0,522 0,832 195 Phụ gia dẻo hoá | 346 0,501 0,822 195 Phụ gia dẻo hoá | 396 0,477 0,816 195 Phụ gia dẻo hoá | 455 0,448 0,805 200 Phụ gia dẻo hoá | 480 0,448 0,805 190 Phụ gia siêu dẻo |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.3.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C333 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 235 0,542 0,842 186 Phụ gia dẻo hoá | 284 0,522 0,831 186 Phụ gia dẻo hoá | 330 0,505 0,822 186 Phụ gia dẻo hoá | 378 0,485 0,814 186 Phụ gia dẻo hoá | 429 0,459 0,800 188 Phụ gia dẻo hoá | 455 0,459 0,800 180 Phụ gia siêu dẻo |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.2.3.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| C334 | Xi măng Cát vàng Đá dăm Nước Phụ gia | kg m3 m3 lít | 224 0,546 0,841 177 Phụ gia dẻo hoá | 270 0,527 0,833 177 Phụ gia dẻo hoá | 315 0,507 0,826 177 Phụ gia dẻo hoá | 360 0,491 0,816 177 Phụ gia dẻo hoá | 404 0,472 0,808 177 Phụ gia dẻo hoá | 455 0,446 0,800 181 Phụ gia dẻo hoá |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

2.1 Bê tông chống thấm nước (E0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có các mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PC30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PC30 và PC40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PC40) tính theo các mức tương ứng quy định trong điểm 1 mục II và được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát tăng thêm 12%

- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.

2.2 Bê tông cát mịn (F0000)

- Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn ML = 1,5 ( 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PC30 và PC40) tính theo các mức tương ứng quy định trong điểm 1 mục II và điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

+ Lượng xi măng tăng thêm 5%

+ Lượng cát giảm đi 12%

+ Lượng đá tăng lên tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm và xi măng tăng.

- Khi dùng cát mịn để làm bê tông chống thấm M150-B2, M200-B4, M250-B6 và M300-B8 (sử dụng xi măng PC30 và PC40) thì riêng lượng hao phí xi măng và cát trong định mức cấp phối của mác bê tông tương ứng quy định ở điểm 1 mục II được điều chỉnh như sau:

+ Lượng xi măng tăng thêm 10%

+ Lượng cát giảm bằng khối lượng xi măng tăng.

2.3 Bê tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi) (G0000)

Định mức cấp phối cho bê tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo mức cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định trong các bảng từ 1.1.1.1 ( 1.1.1.3; 1.1.2.1 ( 1.1.2.4 (khi sử dụng xi măng PC30) và các bảng từ 1.2.1.1 ( 1.2.1.3; 1.2.2.1 ( 1.2.2.4 (khi sử dụng xi măng PC40) và được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

+ Lượng xi măng tăng thêm 5%

+ Lượng cát tăng thêm 12%

+ Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng cát và xi măng tăng.

2.4 Bê tông không co ngót (H0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa tính theo định mức quy định trong điểm 1 mục II được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

+ Lượng xi măng tăng thêm 5%

+ Bổ sung tỉ lệ phụ gia nở cần pha thêm bằng 6% khối lượng xi măng (với bê tông độ sụt 2 ( 4 cm); 8% (với bê tông độ sụt 6 ( 8 cm) và 10% (với bê tông độ sụt 14 ( 17 cm).

+ Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

2.5 Một số loại bê tông đặc biệt khác. (I0000)

2.5.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông than xỉ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông than xỉ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tam hợp | Xi măng |
| I11 | Vữa mác 25-50 Nếu dùng vữa 75-100 Than xỉ | m3 m3 m3 | 0,500 0,500 0,935 | 0,500 0,500 0,935 |
|  |  |  | 10 | 20 |

2.5.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông chịu nén (Rnén= 350kg/cm2; Rnén=45kg/cm2)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơnvị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I21 | Xi măng PC40 Đá 2x4 Đá 1x2 Cát vàng Phụ gia PLACC-02A Nước | kg m3 m3 m3 lít lít | 394 0,3273 0,491 0,516 1,17 168 |
|  |  |  | 10 |

2.5.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông bọt cách nhiệt

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I31 | Xi măng PC 30 Xút Nhựa thông Keo da trâu Dầu nhờn | kg kg kg kg lít | 303 0,202 0,696 0,859 9,135 |
|  |  |  | 10 |

2.5.4. Định mức vật liệu cho 1m3 vữa bê tông chịu axít

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I41 | Bột thạch anh Cát thạch anh Đá thạch anh Thuỷ tinh nước Gạch vỡ chịu lửa | kg kg kg kg kg | 497,5 520 1010 290,4 42,2 |
|  |  |  | 10 |

2.5.5. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông chống mòn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I51 | Xi măng PC 30 Cát vàng Đá dăm 5x25 Phôi thép 5-10 | kg m3 m3 kg | 373,7 0,646 0,740 349,8 |
|  |  |  | 10 |

2.6. Bê tông gạch vỡ

2.1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 |
| D001 D002 | Vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M25 Vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M50 Gạch vỡ | m3 m3 m3 | 0,525 - 0,893 | - 0,525 0,893 |
|  |  |  | 2 | 3 |